###### Technische Information

# TRIFIX®  GymGLOSS

## Absolut rutschhemmende Sportboden-Dispersion  -  PU-verstärkt

hochglänzend  -  sehr strapazierfähig  -  high-speed-geeignet

Hochkonzentrierte, füllkräftige, lösungsmittelfreie Pflegedispersion aus hochwertigen Acrylaten, PE-

und PP-Wachsen und Polyurethanen. Ideal geeignet zur Ausstattung aller wasserfesten Bodenbeläge in Sport- und Gymnastikbereichen, Kindergärten und Altenheimen. Bildet auf Belägen aus PVC,CV, Linoleum, Olefinen, Gummi, versiegeltem Parkett usw. einen absolut rutschhemmenden,sicheren,zäh-harten,hochstrapazierfähigen,wasserfesten Pflegefilm,der gegen Verkehrsspuren unempfindlich ist. Mit Ultra-High-Speed-Maschinen polierbar. Empfohlen wird eine einmalige Vorbehandlung der Verkehrs-

flächen mit TRIFIX Preen,wodurch die Substrathaftung der nachfolgenden Pflegefilme optimiert wird. Mindestens 1-mal jährlich sollte eine Grundreinigung erfolgen, sofern nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung zur Anwendung gelangt. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Polier-

maschine muß die Deckschicht mindestens aus 3 Filmaufträgen bestehen.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten Bodenbeläge

### Anwendung				: beschichten

Auf grundgereinigten und trockenen Belag, der ggf. mit

TRIFIX Preen vorbehandelt wurde, 1 – 3 mal, bei sehr

stark frequentierten Flächen 1 – 6 mal unverdünnt und

gleichmäßig auftragen.

#### Dosierung				: Beschichtung	: unverdünnt

##### Filmauffrischung 	: je nach Frequentierung und Film-

auffrischungsintervall  1 – 25 %ig auf die zuvor gesäuberten

und trockenen Laufstraßen auftragen.

pH-Wert 				: 8

Inhaltsstoffe				: metallvernetzte Acrylate, PE- und PP-Wachse, Polyurethane,

Filmbildehilfsmittel, Weichmacher, Wasser.

Enthält Konservierungsstoff.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: nicht eingestuft

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister				Art.Nr. 3025

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.